抹灰砂浆现场拉伸粘结强度作业指导书

- 检测目的

确定现场抹灰层拉伸粘结强度。

- 执行标准

《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010

- 检测仪器设备

1 拉伸粘结强度检测仪：应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG3056的规定。

2 钢直尺：分度值应为1mm。

3 手持切割锯。

4 胶粘剂：粘结强度宜大于3.0MPa。

5 顶部拉拔板：用45号钢或铬钢材料制作，规格为100 mm×100mm，厚度6-8mm的方形板，或直径为50mm的圆形板。拉拔中心位置应有与粘结强度检测仪连接的接头。

- 操作程序

4.1取样方法

4.1.1 抹灰拉伸粘结强度检测时，相同的砂浆品种，强度等级，施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000㎡（抹灰面积）应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。若试块抗压强度检验不合格，应加倍取样。

4.1.2 抹灰砂浆的种类：水泥抹灰砂浆、水泥石灰抹灰砂浆、水泥粉煤灰抹灰砂浆、掺塑化剂水泥抹灰砂浆，聚合物水泥抹灰砂浆、预拌抹灰砂浆。

4.1.3 抹灰砂浆拉伸粘结强度应在抹灰层施工完成后28d进行。

4.2试验步骤

4.2.1 在抹灰层达到规定龄期时进行拉伸粘结强度试验取样，且取样面积不应小于2m2，取样数量应为7个。

4.2.2 按顶部拉拔板的尺寸切割试样，试样尺寸应与拉拔板的尺寸相同。切割应深入基层，且切入基层的深度不应大于2 mm。损坏的试样应废弃。

4.2.3 粘贴顶部拉拔板

4.2.4 在顶部拉拔板上安装带有万向接头的拉力杆。

4.2.5 安装专用穿心式千斤顶，拉力杆应通过穿心千斤顶中心，并应与顶部拉拔板垂直。

4.2.6 调整千斤顶活塞，使活塞升出2 mm，并将数字显示器调零，再拧紧拉力杆螺母。

4.2.7 匀速摇转手柄升压，直至抹灰层断开，并记录粘结强度检测仪的数显器峰值(粘结力检测值)。

4.2.8 检测后降压至千斤顶复位，取下拉力杆及螺母。

4.2.9 测量断面边长，在各边分别距外侧10 mm处测量两个数值或相互垂直测量两个直径，取其平均值作为边长或直径（精确到1 mm）并记录。

4.2.10 将顶部拉拔板表面胶粘剂清理干净并放置在干燥处，再次使用前应将拉拔板表面污渍清除干净。

4.3 结果有效性判定

4.3.1当破坏发生在抹灰砂浆与基层连接界面时，检测结果可认定为有效。

4.3.2当破坏发生在抹灰砂浆层内时，检测结果可认定为有效。

4.3.3当破坏发生在基层内时，检测数据大于或等于粘结强度规定值时，检测结果可认定为有效；检测数据小于粘结强度规定值时，检测结果应认定为无效。

4.3.4 当破坏发生在粘结层，检测数据大于或等于粘结强度规定值时，检测结果可认定为有效；检测数据小于粘结强度规定值时，检测结果应认定为无效。

4.4结果计算

4.4.1 试样拉伸粘结强度应按下式计算：

Ri=Xi/Si

式中：Ri——第i个试样的粘结强度（MPa），精确到0.1 MPa；

Xi——第i个试样的粘结力（N），精确到1N；

Si——第i个试样的断面面积（mm2），精确到1mm2。

4.4.2 应取7个试样拉伸粘结强度的平均值作为试验结果。当7个测定值中有一个超出平均值的20%，应去掉最大值和最小值，并取剩余5个试样粘结强度的平均值作为试验结果。当剩余5个测定值中有一个超出平均值的20%，应再次去掉其中的最大值和最小值，取剩余3个试样粘结强度的平均值作为试验结果,。当5个测定值中有两个超出平均值的20%，该组试验结果应判定为无效。

- 附表：

| 抹灰砂浆品种 | 拉伸粘结强度（MPa） |
| --- | --- |
| 水泥抹灰砂浆 | 0.20 |
| 水泥粉煤灰抹灰砂浆、水泥石灰抹灰砂浆、 掺塑化剂水泥抹灰砂浆 | 0.15 |
| 聚合物水泥抹灰砂浆 | 0.30 |
| 预拌抹灰砂浆 | 0.25 |

注：同一验收批的抹灰层拉伸粘结强度平均值应大于或等于表中的规定值，且最小值应大于或等于表中规定值的75%。当同一验收批抹灰层拉伸粘结强度试验少于3组时，每组试件拉伸粘结强度均应大于或等于本规程表中的规定值。