导热系数测定仪

- 引用标准：

GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》

- 技术指标：

1、   外型尺寸(长×宽×高)：550×540×720(mm)

2、   总重量：80（kg）

3、   试件规格（外形尺寸）： 300×300（mm）

4、   试件厚度：10～70(mm)（厚度为10-37.5mm的试件准确度可保证）

5、   导热系数测定范围：0.01～1W/(m.K)

6、   冷板温度：5℃～60℃

7、   热板温度：室温+5℃～80℃

8、   冷板温度控制稳定度：0.01℃

9、   热板温度控制稳定度：0.002℃

10、   热板计量单元加热功率控制稳定度：0.001W

11、   试验时间：约为1h

11、   测试重复性： ≤1%

12、   配带动力1kW  220V